ЧелСИ-КОТТЕДЖ SM-01
КЛАДОЧНАЯ СМЕСЬ ЦЕМЕНТНАЯ

Смесь кладочная цементная SM-01 предназначена для возведения несущих и ненесущих каменных конструкций из керамического кирпича, керамических, бетонных, природных камней и блоков, керамзитоблоков и
шлакоблоков. Применяется для наружных и внутренних работ в помещениях с любым уровнем влажности.
Изготавливается в соответствии с ГОСТ Р 58272-2018.
Последующее выравнивание внешних поверхностей выложенных конструкций рекомендуется выполнять специальными сухими штукатурными смесями для внутренних и наружных работ марки ЧелСИ.
[image: ]
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 
	
	SM-01

	Расход воды на 1 кг смеси, л
	0,16-0,20

	Максимальная фракция наполнителя, мм
	1,25

	Толщина кладочного шва, мм
	5-20

	Расход сухой смеси в пересчете на 10 полнотелых кирпичей (250*120*65) при толщине кладочного шва 8 мм (горизонтальные швы), кг
	от 4,5

	Температура эксплуатации
	от -50 до +70℃

	Расход сухой смеси на 1м3 готовой смеси, т.
	1,6-1,7

	Прочность на сжатие, не менее МПа
	7,5

	Предел прочности при сдвиге через 28 суток, не менее МПа
	0,13

	Жизнеспособность раствора, не менее, минут
	90

	Морозостойкость, не менее, циклов
	35

	Срок хранения, не менее, мес.
	12




[bookmark: _Hlk214458993]ВНИМАНИЕ! В зимний период кладочная смесь SM-01 модифицируется противоморозной добавкой, позволяющей осуществлять кладку при температуре окружающей среды до -15оС. 


[bookmark: _Hlk214458968]УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ.
Условия проведения работ:
- Температура воздуха                                            – от +5(-15)˚С до +30˚С;
- Температура основания                                       – от +5˚С до +25˚С;
- Температура воды затворения                             – от +10˚С до +20˚С;

[bookmark: _Hlk214459032]ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ.
[bookmark: _Hlk214440658]Основание для устройства кладки должно быть ровным и прочным, без отслоений и шелушения, не промороженным, не покрыто снегом и льдом. Перед работами, необходимо удалить плохо держащиеся и осыпающиеся элементы, заделать трещины, выбоины, углубления. 
Осмотреть кирпич и блоки и очистить поверхность от предыдущих покрытий и любых загрязнений, препятствующих сцеплению материала с поверхностью (пыль, масло и др.). Для улучшения сцепления кладочного раствора с элементами кладки и повышения прочности выложенной конструкции в жаркий и сухой период времени, а также в ветренную погоду рекомендуется увлажнять кладочные элементы водой (СП70.13330.2012).

[bookmark: _Hlk214459050]ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА.
[bookmark: _Hlk214440687]Раствор смешивается в ёмкости с помощью миксера или дрели с насадкой для вязких веществ. Для приготовления раствора используют только чистые ёмкости и инструменты. В ёмкость для приготовления раствора залить чистую воду в соответствии с рекомендациями (см. таблицу - расход воды на 1кг смеси). Количество воды подбирается опытным путём до требуемой консистенции*. Сухую смесь постепенно высыпают в воду при интенсивном перемешивании до получения однородной массы, не содержащей комков. Приготовленный раствор выдержать в течение 5-10 минут, затем снова тщательно перемешать. Раствор готов к применению. Рекомендуемое время использования приготовленного раствора – 90 минут и зависит от условий окружающей среды.
*превышение необходимого расхода воды сверх установленного может привести к снижению заявленных характеристик затвердевшего раствора.

[bookmark: _Hlk214459087]ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ.
[bookmark: _Hlk214441974]При работе с цементной кладочной смесью SM-01 следует руководствоваться положениями СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». 
[bookmark: _Hlk214441987]Толщина слоя нанесенного раствора должна быть в пределах 5-20 мм. После укладки блок или кирпич следует прижать. Корректировку положения блоков необходимо проводить в течение 5-10 минут после укладки. Набор прочности зависит от температурного и влажностного режима твердения.
[bookmark: _Hlk214441998]Правила приготовления кладочного раствора с противоморозной добавкой в зимних условиях предусматривают применение воды затворения не выше +50оС во избежание разложения химических добавок и быстрого схватывания цемента. Раствор, приготовленный для обычной кладки, в момент укладки должен быть не ниже +5оС и иметь температуру:
- при t наружного воздуха до -10оС – не менее +10оС;
- при t наружного воздуха от -10оС до -15оС – не менее +15оС;
Время применения раствора в зимних условиях в неотапливаемых помещениях и на улице снижается. Не рекомендуется подогрев уже готовой к применению кладочной смеси.
	
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ.
Смесь содержит цемент. Использовать средства защиты для глаз и кожи, работать в специальной одежде и обуви. Не допускать попадания сухой смеси или раствора в глаза и на кожу. При попадании в глаза – немедленно промыть проточной водой, после обратиться за помощью к врачу.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ.
Смеси сухие строительные упаковываются в прочные бумажные клапанные мешки весом по 25 кг.  Мешки со смесью укладываются на деревянные поддоны размером 1200х800 мм, упаковываются в полиэтиленовый колпак с обязательной обмоткой стрейч-плёнкой. Низ поддона застилается полиэтиленовой подстилкой. При данном виде упаковки, допускается хранения смеси как в закрытых складских помещениях, так и на складах открытого хранения. Перевозка смесей осуществляется как бортовым автомобильным грузовым транспортом, так и крытым. Из повреждённых мешков смесь пересыпать в целые мешки и немедленно использовать. При слёживаемости сухой смеси мешок встряхнуть. Дата изготовления указывается на мешке и в паспорте качества.
[bookmark: _Hlk213933995][bookmark: _Hlk214442060]Срок хранения в заводской упаковке в сухом помещении 12 месяцев со дня изготовления.

УТИЛИЗАЦИЯ.
Упаковка и затвердевшие остатки раствора утилизируются в соответствии с Правилами утилизации ТБО. Запрещается сливать раствор и высыпать сухую смесь в канализационные сети общего пользования.

	Смесь сухая строительная кладочная G M75 F35 ГОСТ Р 58272-2018




ВНИМАНИЕ! Данное техническое описание не может заменить профессиональной подготовки строителя при выполнении кладочных работ. Строитель должен руководствоваться инструкциями по ведению общестроительных работ и техники безопасности в строительстве.
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